Специфікація на піддони розміром

1200х800мм

|  | Посада: | П.І.Б.: | Підпис: | Дата: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробив: | Спеціаліст по пакувальним матеріалам та рекламаціям |  |  |  |
| Погодив: | Менеджер категорій відділу закупівель |  |  |  |
| Погодив: | Заступник директора з дистрибуції |  |  |  |
| Погодив: | Національний головний пивовар Славутич, Carlsberg group |  |  |  |
| Погодив: | Менеджер систем якості |  |  |  |

Список користувачів: департамент якості , лабораторії, цеха розливу, відділ закупівель, департамент логістики, технічний  департамент, постачальники.

1.Основні параметри, розміри , конструкція

Дерев’яні піддони 800х1200мм повинні бути виготовлені у відповідності до вимог ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84 і вимог даної специфікації для піддонів  Типу П4 (згідно креслень у додатках): однонастильного чотирьохзаходного не посиленого  (Додаток 1) и однонастильного чотирьохзаходного посиленого (Додаток 2) піддонів і у відповідності до даної специфікації .

Піддони повинні бути справними , надійними в експлуатації, придатними для перевезення, складського зберігання , в т.ч. багатоярусних стелажах.

Піддони в стопі повинні бути стійкі, розкачування не допускається .

Оборотні піддони не повинні мати залишків упаковки  (плівка, картон).

Піддони повинні мати однаковий рівень і не повинні являтися причиною затримок і збоїв у роботі на сучасній високошвидкісній лінії розливу , також зниження якості готової продукції.

1.1. Загальний вигляд  піддонів:

- Настил піддону складається з 5-ти дощок, 3 з яких мають  розмір 1200х145х22мм

и 2 дошки розміром 1200х100х22мм.

- Зовнішні(малі) шашки - 6 шт., внутрішні (великі) шашки – 3 шт. 
Розміри шашок приведені нижче.

* - товщина шашок посиленого піддону 100мм

- На зовнішніх шашках нанесене маркування.

- Кути піддона зрізані під кутом 45° на 1,5-2см з кожної сторони.

- Всі дошки основи повинні мати фаску 45° між бобишками, як  вказано у кресленнях.
Не допускається відсутність  фаски.

- Посилений  піддон має по вузькій стороні внизу додаткові дві дошки посилення  (В таблиці розмірів - поперечна нижня*).

- Однонастильний чотирьохзаходний посилений

Примітка : Маркування на шашках піддону «ВВН» с 2010р змінено на «SCG».

| Дошки настилу Внутрішня (велика) шашка Дошка основи поперечна нижня. Наявність фаски обов’язково.* |  | Зовнішні ( малі) шашки Дошка основи крайня нижня повздовжня Наявність фаски обов’язково. |
| --- | --- | --- |

- Однонастильний чотирьохзаходний не посилений

| Дошки настилу Дошки (малі) шашки |  | Внутрішня (велика) шашка Дошка основи поперечна нижня. Наявність фаски обов’язково.* |
| --- | --- | --- |

1.2. Розміри піддонів

| Найменування деталі | Кіл. | Ширина | Довжина | Товщина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошка настилу |  |  |  |  |
| Крайня | 2 | 145±3 | 1200±3 | 22±2 |
| Середня | 1 | 145±3 | 1200±3 | 22±2 |
| Проміжна | 2 | 100±3 | 1200±3 | 22±2 |
| Дошка основи Наявність фаски обов’язково. |  |  |  |  |
| Крайня нижня повздовжня Не посилений Посилений | 2 | 100±3 | 1200±3 1000±3* | 22±2 |
| Поперечна нижня * | 2 | 100±3 | 800±3 | 22±2 |
| Середня нижня повздовжня Не посилений Посилений | 1 | 145±3 | 1200±3 1000±3* | 22±2 |
| Поперечна дошка верхня | 3 | 145±3 | 800±3 | 22±2 |
| Шашка |  |  |  |  |
| Мала (зовнішня) Не посилений Посилений | 6 | 100±3 | 145±3 | 78±1 100±1* |
| Велика (внутрішня) Не посилений Посилений | 3 | 145±3 | 145±3 | 78±1 100±1* |

Піддони виготовляються з цільних дерев’яних дощок товщиною 22мм 
(но не менше 20мм).

Довжина піддону 1200±3мм, ширина піддона 800±3мм

Висота посиленого піддону 166мм +3/-5мм, при цьому різниця між max  і min значенням висоти піддону не повинна перевищувати  6мм. (при: max h 169мм. - min h 163мм; при: min h 161мм - max h 167мм).

Висота не посиленого піддону 144мм+7/-5мм

Всі дошки основи повинні мати  фаски між бобишками.

2. Технічні вимоги:

2.1. Маркування

Піддон 800 х 1200мм посилений  для внутрішнього ринку має маркування з обох боків:

| 2 |  | SCG |  | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Піддон 800 х 1200мм не посилений   для внутрішнього  ринку має маркування (з обох боків):

| 1 |  | SCG |  | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Піддон 800 х 1200мм для експорта (з обох боків):

| ** |  | SCG |  | EUR*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* - Умовний  знак Постачальника - в основному перша (або декілька перших) букв назви Постачальника.

** - Умовний знак, який засвідчує те, що дерев’яні  матеріали були піддані затвердженим заходам.

*** - Умовний  знак, який засвідчує те, що піддон застосовується для експортних відвантажень  продукції.

2.1.1 Види маркування  дерев’яного пакувального матеріалу , які засвідчують , що піддоні були піддані затвердженим заходам

де UA - код країни;

00000 - індивідуальний код особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;

YY- код обробки НТ або МВ

2.1.2 Маркування повинно бути :

- відповідати  вимогам п2.1 -2.2

- добре читатися

- постійною і не повинна переноситись

- розташовано на видному місці , як мінімум з двох протилежних боків 	Маркування  наноситься шляхом випалювання

2.2. Вантажопідйомність

Вантажопідйомність піддону повинна складати не менше 1,5т, та трикратне навантаження при  штабелюванні згідно вимог ГОСТ 9078-84 п.2.2.

2.3. Вологість: не більше 22%.

2.4. Пиломатеріали і збірка:

2.4.1. Для виготовлення піддонів повинні використовуватись наступні породі дерева:

Хвойні породи (піхта, ялина, сосна, листвениця) по ГОСТ 8486-66

Листові породи (вільха, береза​​, дуб, ясен, бук, в'яз,і тополя-крім поперечних дощок) по ГОСТ 2695-83

2.4.2. Всі дерев’яні деталі не повинні мати пороків деревини : механічних пошкодження , прорості, гниль,пліснява і сторонніх включень . Тупий обзол - не допускається на поперечній дошці, середній дошці основи і на зовнішніх дошках крайніх дощок настилу і основи, на інших дошках – допускається на двох кромках кожної деталі в поперечному направленні не більше 15мм.

2.4.3  В шашках допускаються пластеві тріщини усушки, в кожній дошці  допускається  одна глибока тріщина довжиною не більше ширини дошки, що утворилися не при збірці піддона . При цьому  допускаються тільки ті тріщини, які розташовані від торця  дошки більше ніж на 50мм.

Тріщини,які утворилися в процесі збірки - не допускаються.

2.4.4. Сучки діаметром до 10мм не враховуються , допускаються  сучки, які зрослись. Діаметр одного сучка не повинен перевищувати 1/4 ширини дошки на поперечних дошках и 1/3 ширини дошки - на інших дошках в кількості  не більше одного на одній деталі при відстані  від краю кріплення  не менше 7см, щілин  и зазорів між кріпленнями більше 2мм.

На кожному відрізку  дошки, що відповідає по довжині  ширині дошки, сума діаметрів всіх сучків не повинна перевищувати  1/3 ширини дошки на поперечних дошках и 1/2 ширини дошки - на інших дошках.

2.4.5. Пошкодження деревини комахами не допускається деревини .

2.4.6. Шашки повинні бути виготовлені з цілого шматка деревини або з цілого шматка

дерев’яної пресованої маси по ГОСТ 11368.

Крайні шашки повинні бути розташовані впритул до зовнішніх кутів, але не виступати за габарити піддону;шашки повинні бути  цільними, в шашках и брусках не допускається серцевина и подвійна серцевина, а також обзол, сучки і тріщини.

всі деталі кріплень повинні бути  щільно стикуватися одна з одною без виступання окремих частин більше ніж на 2мм.

- різниця довжин діагоналей верхньої та  нижньої поверхонь не більше 2мм;

- відхилення від паралельності поверхонь  верхнього та нижнього настилів не більше 3мм;

Гранично  допустимі відхилення при збірці  піддонів - не допускаються сколи, наскрізні зазори, ненаскрізні зазори більше 0,5 мм

2.5. Вага: не більше  40кг.

2.6. Цвяхи:

Піддон виготовляють з’єднанням повздовжніх дощок настилу з поперечними дошками, і наступним з’єднанням настилу з верхніх повздовжніх і поперечних дощок, а також дощок основи з шашками.

Повздовжні дошки настилу з’єднують  з поперечними дошками гвинтовими чотирьохходовими цвяхами  діаметром 3,5 мм і довжиною 60мм при довжині  нагвинтованої частини не менше 75 %. Допускається для з’єднання дощок використовувати цвяхи  К 2,5 × 60 по ГОСТ 4028 (переважно, оскільки при більшому діаметрі шашки можуть лопатися)

Цвяхи  повинні бути забиті зі сторони повздовжніх дощок, кінці повинні бути підігнуті і повністю утоплені в деревину  на нижній стороні поперечних дощок поперек волокон. Крайні дошки настилу з кожної  поперечної дошки з’єднують не менше ніж одним цвяхом , проміжну  дошку з кожною поперечною дошкою - не менше ніж трьома  цвяхами.

Настил із верхніх повздовжніх і поперечних дощок, а також дошки основи з‘єднують з  шашками фосфатованими або оксидованими гвинтовими чотирьохходовими  цвяхами  діаметром 4,5мм і довжиною 90мм (для дощок основи допускаються цвяхи діаметром 3,5мм і довжиною  60мм) при довжині  нагвинтованої частини  не менше 75 %. Кожна шашка повинна бути з’єднана як з настилом , так і з дошками основи не менше ніж трьома цвяхами.

При збірці  піддонів елементи кріплення  потрібно встановлювати вертикально на відстані не менше   25 мм від торців і кромок дошки.

Три цвяхи  не повинні попадати в окружність діаметром (показник скупчення цвяхів):

- для дощок з’єднаних з бобишками діаметр окружності складає  ≥90мм.

- для поздовжніх і поперечних дощок, з’єднаних між собою, діаметр окружності складає  ≥70мм.

Цвяхи бажано розташовувати бажано в  шахматному порядку,відповідно схемі розташування , яка вказана в кресленні.

Відстань між цвяхами повинна бути  не менше 1/3 ширини дошки.

Головки забитих цвяхів повинні бути  утоплені в деревину на 1 - 1,5 мм.

Шашки і дошки з твердих порід деревини попередньо надсвердлюють. Діаметр отвору повинен бути  на 1 мм менше діаметра деталі кріплення. Глибина отвору повинна складати 70 % довжини деталі кріплення.

| d1 | d2 | d3 | L | S | h | Теоретична маса 1000шт. цвяхів, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5+0.3 | 3.8±0.3 | 8±1 | 90±4 | 90±10 | 1.7±0.3 | 9.0 |
| 3.5±0.3 | 2.8±0.3 | 7±1 | 60±3 | 60±10 | 1.2±0.3 | 3.25 |

3. Приймання піддонів

3.1. Приймання  піддонів здійснюється  партіями.

Партією вважається  кількість піддонів  <10000шт., отримана від одного Постачальника  
одним транспортним засобом і оформлене одним документом , що засвідчує якість ,в якому  обов’язково вказується:

- Умовне позначення  піддона,

- Дата складання  документа,

- Дата виготовлення ,

- Число піддонів в партії і номер машини,

- Результати приймально-здавальних випробувань

Піддони відбирають довільно до початку  їх випробування з партії в цілому .

Число піддонів,що піддаються приймально-здавальним випробуванням залежить від обсягу партії і повинно відповідати вказ. в табл. 3.

Приймання кількісне і якісне здійснюють :

- комірник складського господарства Замовника

- майстер складського господарства Замовника

- інженер з якості (лабораторія), в разі виявлення невідповідності.

Піддони приймаються якщо якість відповідає даній специфікації. У випадку невідповідності будь-яким якісним характеристикам партія піддонів блокується ,комірник  повідомляє  інженеру з якості виробничої лабораторії, і спільно проводять повторну вибірку і вхідний контроль партії . По результатам контролю заповнюється  бланк «Бланк приймання  і вхідного контролю якості піддонів КП 4 22 - ПР- 100» (Додаток  1), копія передається представнику Постачальника і у відділ  закупівель . Якщо  піддони не відповідають вимогам  ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84 і даній специфікації (відмітка в бланку ) – піддони  підлягають поверненню Постачальнику. Спеціаліст відділу закупівель  може приймати участь в спільній вибірці при необхідності в окремих спірних випадках з Постачальником.

3.2. При приймально-здавальних випробуваннях підраховується число дефектів , що є в наявності в кожному з відібраних для випробування  піддонів (а не число піддонів з відхиленнями), потім кількість дефектів сумується по кожному виду (критичних,основних,другорядних) і по табл. 3 визначається придатність  партії піддонів до здавання.

3.3.При проведенні приймально-здавальних робіт у випадку невідповідності по будь-яким якісним характеристикам та/або підозрі на невиконання Постачальником вимог до пп  2.6 даної специфікації Замовник має право розібрати один піддон з партії повністю і провести перевірку по параметрам, що наведені “Перелік нормованих параметрів і показників якості деревини і виготовлення піддонів, невиконання яких вважається відхиленням  і відмічено«*»”( Таб4).  Даний піддон підлягає  поверненню Постачальнику для відновлення .

У випадку розбирання піддона  партія приходується  на склад без урахування цього піддону або Постачальник забов’язаний його компенсувати.

3.4. Відхилення поділяють на :

- Критичні -  негативно впливають на безпеку або виключають можливість використання піддона

- Основні -  значно знижують термін служби піддонів або можливості їх використання

- Другорядні -  ті, що незначно впливають на застосування піддонів в залежності від кількості відхилень.

Таблиця 3

| Розмір партії піддонів, шт. | Число піддонів, що піддаються приймально-здавальним випробуванням, шт. | Гранично допустиме сумарне число відхилень у всіх випробуваних піддонів від нормованих параметрів і показників якості |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | критичні | основні | другорядні |
| Менше 150 | 8 | Відповідно таб.4 | 5 | 10 |
| Від 151 до 280 | 13 |  | 7 | 14 |
| » 281 » 500 | 20 |  | 10 | 21 |
| » 501 » 1200 | 32 |  | 14 | 30 |
| » 1201 » 3200 | 50 |  | 21 | 44 |
| » 3201 » 10000 | 80 |  | 30 | 70 |

Партію вважають відповідною, якщо сумарне число відхилень кожного виду не перевищує гранично допустимого числа , приведеного в табл. 3. При перевищенні  числа відхилень хоча б одного виду вся партія підлягає забракуванню .

Перелік нормованих параметрів і показників якості деревини і виготовлення піддонів, невиконання яких вважається відхиленням

Таблиця 4

а) критичні

| Розмірі піддона, що перевіряться та пороки деревини в поперечних дошках |  | Не посилений |  |  | Посилений |  | Допустиме значення | п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допустима кіл.,шт | Бракувальна кіл.,шт |  | Допустима кіл.,шт | Бракувальна кіл.,шт |  |  |
| Довжина піддона, мм |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1200±3мм | 1.2 |
| Ширина піддона, мм |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800±3мм | 1.2 |
| Висота піддона, мм | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Посилений 166+3/-5мм (∆ не більше 6мм) Не посилений 144+7/-5мм (∆ не більше 6мм) | 1.2 |
| Товщина дощок, мм | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 22±2 | 1.2 |
| Кількість цвяхів: проміжна дошка настилу - поперечна дошка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ≥3 | 2.6 |
| Кількість цвяхів: дошка настилу - поперечна дошка – шашка* | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ≥3 | 2.6 |
| Кількість цвяхів : дошка основи – шашка* | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ≥3 | 2.6 |
| Кількість криво забитих цвяхів * | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Не допускаються | 2.6 |
| Відстань від забитого цвяха до краю дошки або шашки, не менше мм* | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 2.6 |
| Заглиблення голівок забитих цвяхів, мм* | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 - 1,5 | 2.6 |
| Фаски на кромках всіх дощок основи в місцях вводу вил і по кутам піддону | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | Їх наявність | 1.1 |
| Наявність тупого обзолу на основних, поперечних, середній дошці основи і на зовнішніх дошках крайніх дощок настилу | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Не допускається | 2.4 |
| Виступаючі елементи за габарити піддону більше 2мм | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Не допускаються | 2.4 |
| Механічні пошкодження* | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | Не допускаються | 2.4 |
| Стиковка деталей (виступи, щілини), >2мм | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | Не допускаються | 2.4 |
| Тріщини, що утворились в процесі збірки | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | Не допускаються | 2.4 |
| Розкачування піддону на площині (∆ висоти більше 6мм) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Не допускається | 2.4 |
| Гниль, прорості, рак, сторонні включення* | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | Не допускається | 3 |
| Діаметр окремих сучків в поперечних дошках, більше 1/4 ширини дошки | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | Не допускається | 2.4 |
| Сума діаметрів сучків в поперечних дошках на відрізку, рівному ширині дошки, більше 1/3 ширини дошки | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | Не допускається | 2.4 |
| Нечитабельність маркування | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | Не допускається | 2.1 |

б) основні

| Розміри,що перевіряються, пороки деревини і показники якості виготовлення піддону | Допустимі значення | Номер пункту |
| --- | --- | --- |
| Висота вилочного отвору, мм | Посилений 100+3мм Не посилений 78+3мм | 1.2 |
| Вологість деревини,% | От 22 % до 26 % | 2.3 |
| Обробка і розташування шашок | З одного шматка деревини або дерев’яної маси по ГОСТ 11368, волокнами вдовж піддону | 2.4 |
| Наявність тупого обзолу на дошках, крім основних, поперечних, средньої дошки основи і на зовнішніх дошках крайніх дощок настилу | допускається на двух кромках кожної деталі в поперечному направленні не більше 15мм | 2.4 |
| Тріщини,що утворились не при збірці піддону | В шашках допускаються пластеві тріщини усушки, в кожній дошці допускається одна глибока тріщина довжиною не більше ширини дошки. При цьому допускаються тільки ті тріщини, які розташовані від торця дошки більше ніж на 50мм. | 2.4 |
| Поверхня фасок | Стругана або фрезерована | 2.4 |  |
| Розмір | В вилочному отворі 10 × 45°, по кутам піддону 15 × 45° | 1.2 |

в) Другорядні

| Розміри,що перевіряються, пороки деревини і показники якості виготовлення піддону | Допустимі значення | Номер пункту |
| --- | --- | --- |
| Відстань від краю піддону до проміжної дошки, мм | 186 | 2.4 |
| Діаметр окремих сучків на всіх дошках, крім поперечних | От 1/3 до 1/2 ширини дошки | 2.4 |
| Сума діаметрів сучків на відрізку, рівному ширині перевіряємої дошки (крім поперечної) | От 1/2 до 2/3 ширини дошки | 2.4 |
| Кармашки на зовнішніх пластах дощок | Не допускаються | 2.4 |
| Кармашки на інших поверхнях довжиною не більше, мм | 50 | 2.4 |
| Нахил волокон: |  | 2.4 |
| в дошці | 5 % |  |
| в шашке | 20 % |  |
| Червоточини в шашці з тополі: число | 1 | 2.4 |
| діаметр, не більше, мм | 10 |  |
| в дошці з тополі: |  |  |
| число | 2 |  |
| діаметр, не більше, мм | 10 |  |
| глибина, не більше, мм | 5 |  |
| Червоточини в деталях із всіх порід дерева, крім тополі | Не допускаються |  |
| Внутрішня заболонь в дошках з деревини листових порід, не більше | 1/4 ширини 1/2 товщини | 2.4 |
| Серцевина: |  | 2.4.9 |
| в шашках | В трьох з дев’яти |  |
| в дошках | Не допускається |  |
| Обробка дощок | Цільні обпиляні | 2.4.2 |

Всі виявлені при вибірці невідповідні піддони підлягають поверненню Постачальнику .

Додаток 1

Бланк приймання та вхідного контролю якості  піддонів КП 4 22 - ПР- 100

Тип піддона:

- 1200*800 (посилений)

- 1200*800 (не посилений)

Виробник (постачальник)________________________________________________

Дата і час приймання______________________________________________________

Машина №________________________________________________________________

|  | Не посилений , допуск.шт./брак.шт. | Посилений, допуск.шт./брак.шт | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Довжина піддону, 1200±3мм | 0 | 0 |  |
| Ширина піддону, 800±3мм | 0 | 0 |  |
| Висота піддону: Посилений 166+3мм/166-5мм, (∆ висоти не більше 6мм) (при: max h 169мм. - min h 163мм; при: min h 161мм - max h 167мм). Не посилений144+7/-5мм (∆ висоти не більше 6мм) | 0 | 0 |  |
| Товщина дощок, 22±2мм | 1/2 | 1/2 |  |
| Кількість цвяхів: Проміжна дошка настилу - поперечна дошка, 3шт. | 0 | 0 |  |
| * Кількість цвяхів: дошка настилу - поперечна дошка – шашка, 3шт. | 0 | 0 |  |
| * Кількість цвяхів: дошка основи – шашка, 3шт. | 0 | 0 |  |
| * Кількість криво забитих цвяхів | 0 | 0 |  |
| * Відстань від забитого цвяха до краю дошки чи шашки, не менше 25мм | 0 | 0 |  |
| * Заглиблення голівок забитих цвяхів, 1-1.5мм | 0 | 0 |  |
| Фаски на кромках всіх дощок основи в містцях вводу вил і по кутам піддону | 2/3 | 1/2 |  |
| Наявність тупого обзолу на основних, поперечних, середній дошці основи і на зовнішніх дошках крайніх дощок настилу, на інших дошках – в поперечному направленні більше 15мм. | 0 | 0 |  |
| Виступаючі елементи за габарити піддону більше 2мм | 0 | 0 |  |
| Механічні пошкодження * | 1/2 | 1/2 |  |
| Стиковка деталей (виступи, щілини) | 2/3 | 1/2 |  |
| Тріщині і розколи, що утворилися в процесі збірки | 1/2 | 0 |  |
| Розкачування піддона на площині*(∆ висоти більше 6мм) | 0 | 0 |  |
| Гниль, прорості, пліснява, рак, сторонні включення * | 0(фумігація) | 1/2 |  |
| -Діаметр окремих сучків в поперечних дошках, не більше 1/4 ширини дошки - Сума діаметрів сучків в поперечних дошках на відрізку , рівному ширині дошки, не більше 1/3 ширини дошки. (Допускаються сучки, що зрослись.) | 2/3 | 1/2 |  |
|  | 2/3 | 1/2 |  |
| Погано читабельне маркування | 0 | 1/2 |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ :

Продукція відповідає / не відповідає специфікації на піддон (необхідне підкреслити).

Продукцію прийнято / не прийнято у виробництво (необхідне підкреслити).

Майстер складу _________________________________ Підпис ______________

Комірник складу ________________________________ Підпис ______________

Інженер з якості _________________________________ Підпис______________

Спеціаліст відділу закупівель _____________________  Підпис ______________

Примітка: * - форма  бланку може бути змінена  по ініціативі відділу якості, виробничої лабораторії.