Специфікація на непосилені(євро) піддони розміром

1200х800х144, що були у вжитку

- Загальні вимоги до якості

  - Загальна конструкція піддону повинна відвідати ГОСТ 9557-87  та кресленню див. Додаток 1

  - Матеріал піддону – хвойні та листові породи деревини.  Шашки повинні бути виготовлені з цілого шматка деревини або з цілого шматка дерев’яної пресованої маси .

1.3 Піддон виготовляють з’єднанням повздовжніх дошок настилу з поперечними дошками, і наступним з’єднанням настилу  верхніх повздовжніх дошок, поперечних дошок та  дошок основи з шашками. Використання цвяхів 60 та 90мм гвинтові  згідно ГОСТ 9557-87, в місцях з’єднання дошок настилу тільки з поперечною дошкою – цвяхи  гвинтові 38-40мм.

1.4Вантажопідйомність піддону повинна складати не менше 1,5т, та трикратне навантаження при  штабелюванні згідно ГОСТ 9078-84

1.5 Піддони повинні відповідати параметрам вказаним в Таб. 1та супроводжуватися відповідними підтверджуючими документами згідно п 1.7 .

1.6 Параметри, які не описані в Таб. 1  згідно  ГОСТ 9557-87.

1.7  Постачальник повинен постачати піддони у відповідності з чинним законодавством України, а саме Закону України «Про карантин рослин» та затвердженим фітосанітарним правилам ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу  (Наказ № 731 зі змінами) , та іншим нормативним документам , що розповсюджуються на даний вид пакувального матеріалу (в даному випадку дерев’яний піддон). Підготовлена партія піддонів повинна пройти всі необхідні фітосанітарні заходи та мати відповідне маркування (див. п.2 ) .

Разом з поставкою постачальник повинен надати наступні документи :

- Акт про проходження термічної обробки (НТ) з обов’язково вказаним маркуванням IPPC  з кодом особи, яка здійснила дані заходи;

- Акт ГУ Держпродспоживслужби про результати огляду об’єктів регулювання та висновок фітосанітарної експертизи;

- Карантинний сертифікат (для поставок, що перетинають межі області);

Таблиця 1

|  | Параметри непосилений(євро) піддон |
| --- | --- |
|  | Довжина піддону, 1200+8/-5мм |
|  | Ширина піддону 800+8/-5мм |
|  | Висота 144+7/-5 мм ∆ висоти не більше 6мм (перепад висоти в протилежних точках) |
|  | Допускається відстань між дошками настилу менше 6см |
|  | Кількість гвинтових цвяхів: по 3шт на кожному кріпленні в шаховому порядку |
|  | Заглиблення голівок забитих цвяхів повинно бути1-1.5мм Не попускаються: криво забиті цвяхи, виступ голівок цвяхів за поверхню настилу дошки . |
|  | Крайні дошки основи в місцях вводу вил повинні мати фаски між шашками 45°, кути піддона зрізані під кутом 45° на 1,5-2см з кожної сторони Не допускається гострий не зрізаний кут шашки . |
|  | Не допускається : - обзол «настилом назовні»; - гострий обзол (сторона дошки або шашки по всій ширині має округлу форму); - кора Допускається: - обзол на дошці з одного боку або сумарно з обох боків не більше 3см в поперечному направленні дошки - обзол шашки 2 см з одного боку |
|  | Не допускається відсутність деталі, деформовані дошки настилу /основи |
|  | Допускається нестиковка деталей, а саме (виступи, щілини) ≤5мм, за умови дотримання габаритів піддону |
|  | Не допускаються : - тріщини і розколи в поперечному напрямку дошки - тріщини що порушують цілісність кріплення; Допускаються : - Тріщини, що утворились при збірці , розкол від цвяха вздовж волокон не більше 10см 10см - тріщини в шашках не більше ½ висоти шашки (4 см) в поперечному напрямку волокон 4см Напрямок волокон Напрямок волокон 4см Допускаються глибокі тріщини вздовж волокон , що не порушують цілісність деталі та кріплення, надійно закріплені цвяхами (напр. внаслідок природньої усушки). |
|  | Не допускається розкачування піддонів в стопі 20шт.* * Дефектом вважається якщо виявлено піддон з ∆ висоти більше 6мм |
|  | Не допускаються: мокрі, гнилі, трухляві дошки/шашки з ознаками руйнування деревини, нарости цвілі/плісняви на поверхні деталей, наявність живих комах/шкідників Колір піддону повинен бути від «білого» до «сірого». Допускається залишковий окрас (заболонь) деревини «посиніння/посіріння», попрілості у вигляді зміни кольору деревини, що не впливають на міцність деталі Приклад: |
|  | Допускаються сучки, що не зрослись з деревиною або випали розміром(діаметром): - на всіх дошках не більше 1/3 ширини дошки (дошка 145-≤5см;100-≤3 см) - сучки, що зрослись з деревиною (вросла частина більше половини окружності) Сума діаметрів сучків на відрізку рівному ширині дошки не більше 1/3 ширини дошки |
|  | Не допускається якщо в маркуванні знаку про фумігацію не можливо прочитати букви/цифри, що ідентифікують постачальника та код обробки. Допускається якщо маркування можна повністю прочитати з одного боку |

- Маркування

Маркування  наноситься шляхом випалювання, розташовано на видному місці з двох протилежних боків по стороні 1200мм:

Піддон 800х1200мм  для внутрішнього  ринку має маркування:

| * |  |  |  | «Знак постачальника » |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* - Умовний знак, який засвідчує те, що дерев’яні  матеріали були піддані затвердженим заходам. Де, UA - код країни;00000 - індивідуальний код особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу; YY- код обробки

Додатково може бути  умовний  знак відповідності EUR або  EPAL . Знаки не  є обов’язкові , або тільки  по спеціальному замовленню.

У випадку якщо постачальник піддонів(виробник) та організація , що піддає піддони затвердженим заходам (фумігація/термообробка) є однією і тією ж особою , в такому випадку “знак постачальника ” наносити не обов’язково за умови надання постачальником гарантованого листа  з відображенням знаку, за яким він ідентифікується при прийманні партій піддонів.

- Умови приймання партії піддонів

  - Партія піддонів приймається на основі вхідного контролю:

- Об’єм вибірки згідно ГОСТ 9557-87;

- Якість піддонів у вибірці оцінюється на відповідність вимогам, параметрам якості даної специфікації. Допустимий рівень дефектів – не більше 5% (напр. 1 піддон з вибірки 20шт ). Виключення вимоги на відповідність фітосанітарним заходам – дефекти не допускаються .

- Якщо вибірка повністю відповідає вимогам/параметрам якості даної специфікації – кількість дефектів менше 5%), партія приймається як 1-ша категорія ;

- Якщо у вибірці наявні піддони, які не відповідають вимогам , параметрам якості даної специфікації партія приймається як 2-га категорія;

3.2  Замовник «Карлсберг Україна» має  право повернути постачальнику партію піддонів,  якщо в партії виявлено такі невідповідності:

- нарости цвілі/плісняви на поверхні деталей, наявність комах/шкідників, нечитабельне маркування про фітосанітарні заходи та відсутність підтверджуючих документів;

- невідповідність конструкції піддону кресленню, незрізані гострі кути шашки, відсутність деталей,;

- наявність дефекту невідповідні основні габаритні розміри довжина/ширина  (Таб.1 не більше +8/-5мм), висота вище 170мм (більше 5%)  ;

- наявність дефекту розломи, руйнування, деталей , що призводить до порушення кріплень конструкції піддону в кількості більше 5%;

- інші дефекти , що перешкоджають використати піддон за прямим  призначенням, а також якщо невідповідні параметри якості даної специфікації носять масовий характер  (напр. більше 50% партії)

  - У випадку, якщо Замовник приймає рішення про повернення поставки, Постачальник зобов`язаний забрати  партію у всьому об`ємі транспортним засобом, яким було здійснено поставку безпосередньо в день здійснення поставки.

3.4 Приклади недопустимих піддонів :

| Руйнування дошки настилу по ширині/довжині. | Відсутність одної або більше дошок. |
| --- | --- |
| Розкол дошок по всій довжині. | Зазори між дошками, більше розмірів упаковки. |
| Поддони із зруйнованими шашками, розхитаними шашками, відсутність шашок. Цвяхи, що віступають, криво забиті |  |

Додаток 1

Піддон непосилений 1200х800х144